2. TYP:    Předpjatý dutinový stropní panel Spiroll

PPD 250  – PPD 258

3. Zamýšlené použití:

pro vnitřní použití, k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních a průmyslových staveb.

4. Výrobce:

Prefa Brno a.s.,	Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ:  46 90 10 78, závod Kuřim

5. systém posuzování:	  2+

6. Identifikační číslo oznámeného subjektu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,  notifikovaná osoba 1020, pobočka 0600-Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno vydal podle systému 2+

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR - 060026522

7. Vlastnosti Výrobku

| Harmonizovaná technická dokumentace: Betonové prefabrikáty – Dutinové panely ČSN EN 1168: 2005 +A3:2011 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – část 1: vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi ČSN EN 12354-1/2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi ČSN EN 12354-2/2001 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – část 1: Vzduchová neprůzvučnost ČSN EN ISO 717-1/2013 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – část 2: Kročejová neprůzvučnost ČSN EN ISO 717-2/2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní charakteristiky | Vlastnosti |  |
| Výška panelu (mm) | 250 |  |
| pevnost betonu v tlaku válcová/krychelná (N/mm2) | 45 | 55 |
| mezní pevnost oceli v tahu (N/mm2) | 1770 |  |
| smluvní mez kluzu 0,1 % (N/mm2) | 1520 |  |
| požární odolnost (min) * | 50 |  |
| vzduchová neprůzvučnost (dB) | 53 |  |
| vážená normalizovaná hladina kročejového hluku (dB) | 83 |  |
| podrobnosti | technická dokumentace |  |
| trvanlivost | XC1 |  |
| mechanická únosnost (kN/m´) | viz grafy |  |

.